| № образца | состав | скорость горения, мм/с | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | НК/сахар/лимонная к-та 65/35/+1; 15 г. | 1,47 |  |
| 6 | НК/сахар/FeO/лимонная к-та 65/35/+1/+1; 15 г. | 2,31 |  |
| 7 | НК/сахар/уголь активир. аптечный/лимонная к-та 65/35/+1/+1; 15 г. | 2,51 |  |
| 8 | НК/сахар/уголь активир. аптечный/FeO/лимонная к-та 65/35/+1/+1/+1; 15 г. | 3,28 |  |
| 9 | НК/сахар/уголь активир. аптечный/лимонная к-та 65/35/+2/+1; 15 г | 2,36 |  |
| 10 | НК/сахар/уголь активир. аптечный/лимонная к-та 65/33/2/+1; 15 г | 2,63 |  |
| 11 | НК/сахар/FeO/лимонная к-та 65/35/+2/+1; 15 г. | 4,21 |  |
| 12 | НК/сахар/сорбит/FeO 65/27/8/+2; 15 г. | 4,63 | хлопок (неровное горение) |
| 13 | НК/сахар-рафинад быстрорастворимый/сорбит 65/25,3125/9,6875; 15 г. | 3,3 | к ранее отвешенному составу 65/27/8 добавлен 1 г сорбитовой карамели 65/35 |
| 14 | НК/сахар желтый дешевый/сорбит 65/25,5/9,5; 15 г. | 3,11 |  |
| 15 | НК/сахар-рафинад быстрорастворимый/сорбит/FeO 65/25,5/9,5/+2; 15 г. | 4,27 |  |
| 16 | НК/сахар-рафинад быстрорастворимый/сорбит/уголь активир. аптечный 65/25,5/9,5/+2; 15 г. | 3,57 |  |